Область применения: - системы водоснабжения; - системы теплоснабжения; - в зависимости от применяемых материалов конструкции также питьевая вода, углеводородные смеси и др. Область применения: - системы водоснабжения; - системы теплоснабжения; - в зависимости от применяемых материалов конструкции также питьевая вода, углеводородные смеси и др. Стандартные материалы конструкции: Корпус – чугун EN-GJL-250, с термообработанным эпоксидным покрытием толщиной 150 микрон; Диск – хромированный ковкий чугун EN-GJS-400-15 или нержавеющая сталь 316; Седловое уплотнение – жаростойкий ЭПДМ (рабочая температура от -15° до +130°С, кратковременно от -30° до +150°С) ,возможна также замена жаростойкого ЭПДМ на нитрил, силикон, витон или гипалон; Привод – ручка, редуктор, электропривод, пневматический привод одностроннего или двустороннего действия. Общие характеристики: - 100% герметичность; - Тип присоединения  — межфланцевый монтаж; - Установка с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80 и ASA 150; - Максимальное рабочее давление 16 бар; Технические особенности: - Прочно посаженный шток; - Шток затвора состоит из двух частей, что позволяет значительно уменьшить коэффициент потери давления, особенно в средних размерах диаметров, благодаря уменьшенной толщине диска; - Квадратное соединение оси диска обеспечивает надежную фиксацию запорного органа; - Удлиненный корпус штока позволяет использовать теплоизоляцию; - Край диска механически обработан, это обеспечивает уменьшение усилия и постоянство значения величины поворотного момента; - Верхний фланец подходит для установки электро- или пневмопривода; - Широкая манжета, позволяющая производить монтаж с любыми фланцами; - Крепеж из нержавеющей стали.

Стандартные материалы конструкции: Корпус – чугун EN-GJL-250, с термообработанным эпоксидным покрытием толщиной 150 микрон; Диск – хромированный ковкий чугун EN-GJS-400-15 или нержавеющая сталь 316; Седловое уплотнение – жаростойкий ЭПДМ (рабочая температура от -15° до +130°С, кратковременно от -30° до +150°С) ,возможна также замена жаростойкого ЭПДМ на нитрил, силикон, витон или гипалон; Привод – ручка, редуктор, электропривод, пневматический привод одностроннего или двустороннего действия. Общие характеристики: - 100% герметичность; - Тип присоединения  — межфланцевый монтаж; - Установка с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80 и ASA 150; - Максимальное рабочее давление 16 бар; Технические особенности: - Прочно посаженный шток; - Шток затвора состоит из двух частей, что позволяет значительно уменьшить коэффициент потери давления, особенно в средних размерах диаметров, благодаря уменьшенной толщине диска; - Квадратное соединение оси диска обеспечивает надежную фиксацию запорного органа; - Удлиненный корпус штока позволяет использовать теплоизоляцию; - Край диска механически обработан, это обеспечивает уменьшение усилия и постоянство значения величины поворотного момента; - Верхний фланец подходит для установки электро- или пневмопривода; - Широкая манжета, позволяющая производить монтаж с любыми фланцами; - Крепеж из нержавеющей стали.